# 禹州市人民医院儿科院区外墙改造参数要求

# 一、工程概括及限价：

- 工程名称：禹州市人民医院儿科院区外墙立面翻新改造

- 前立面工程面积;1068m2

- 最高限价：70元/平方（单价）

- 用料：真石漆涂料

二、施工工艺：

- 基层清理和保护：

①、用铲刀将原墙面上涂料、腻子、和污染物进行彻底的铲除干净；

②、用扫把将墙面上的浮灰彻底的清扫干净；

③、将长时间受雨水冲刷遗留的青苔进行打磨处理；

④、将竖立在外墙上的空调外机、装饰物等部位进行遮盖保护。

2、基层处理:

①、在清理干净后的墙面上用滚筒均匀的涂刷水剂界面处理剂，不得遗漏；

②、如墙面龟裂较为严重的大面积墙面，建议界面剂涂刷好后，批嵌一层抗裂网格布

③、界面剂干燥后，进行第一遍批嵌腻子，待第一遍腻子干燥后，再进行批嵌第二遍腻子，毛刷排刷细纹（常温下12h干燥时间），腻子干燥后进行局部打磨处理。批嵌要求：必须批嵌平整光滑，控制在规范范围内。

建议; 采用柔性腻子，可以有效的控制墙面的细微裂纹。

- 底漆涂刷：

待腻子层干燥打磨好后可涂刷抗碱底漆，底漆颜色调试到与面漆颜色接近，已提高遮盖率，不同颜色的面漆采用不同颜色的底漆。要求：涂刷均匀不得遗漏。

建议：必须采用抗碱底漆，防止碱性渗出，造成面漆局部颜色改变，影响整体效果。

- 面漆涂刷：

①、先将整体墙面的第一遍面涂涂刷完成，要求涂刷要均匀，不得遗漏；

②、待第一遍面涂干燥后，再涂刷第二遍面涂，涂刷方法与第一遍相同；

③、待大面积面涂涂刷完成后，再涂刷小面积的其他颜色面涂，同样为两遍；

④、如需拉毛的墙面，待底漆涂刷完成，即可涂刷拉毛涂料，拉毛要求均匀，大小一致，不得有接头，拉毛涂料干燥后再涂刷面漆。

建议：采用弹性涂料，具有覆盖基材伸缩运动产生细部裂纹的功能，柔韧性好，可塑性极强附着力强，擦洗，耐酸碱，不褪色，维修重涂容易等特点。

- 线条图描：

先将分隔线和滴水线条内的杂物清理干净后，再采用油画笔将墙面上的分隔线和滴水线条均匀的图描完成。

- 细部处理;

①、对已施工完成的整体墙面进行逐层进行检查修补，对于颜色交错的部位、门窗边、管道边、空调边等部位仔细检查，如有露底，遗漏等部

位进行修补。

②、对于在施工过程中涂料污染的部位，要进行清理，如管道、门窗等部位。

- 脚手架拆除：

在脚手架拆除时，安排专业人员跟随脚手架，对拆除时造成的污染进行处理。

三、施工要求和安全措施：

①、施工所用的脚手架必须符合规范要求，根据本项目的特点采用移动式脚手架；搭设脚手架时，必须要搭设平稳、安全，拉接到位，验收合格后可使用；拆除时，必须封锁拆除区域，且有专人看管，不得非拆除人员进出，同时要注意成品保护和设施的保护工作。

②、在施工前，各住户家外墙上的装饰物应拆除。

③、在施工中，各住户家的门窗应自行关好，不得开启；

④、在施工中，施工区域内应采用警戒线封闭，非施工人员不得入内，车辆绕行。

⑤、在施工中，高危地区要求佩戴安全带等安全措施。

⑥、施工人员必须遵守安全生产手册，正确佩戴安全用品，施工现场不得抽烟，酒后不得上岗等。

⑦、在施工期间不得扰民。

⑧、施工所需的水电应在施工区域50m内。